权利要求书

1.一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：该方法采用如下步骤：

（1）、原料分拣:将使用过的镁碳砖分类，分为含铝类和不含铝类；

（2）、初步原料除渣：对于含铝类镁碳砖进行水浸泡处理后与不含铝的镁碳砖一起利用敲击或铲除或轻辊碾压除去表面渣层；

（3）、原料破碎：使用鄂破或对辊方法破碎原料为1-5mm粒径；

（4）、原料筛选：使用混料机和轮碾机对破碎后的原料加工，并使用筛选机进行筛选和筛分；

（5）、原料磁选：使用磁体对原料中的含铁颗粒进行去除；

（6）、再生转制备：骨料与粉料比列为68:32，骨料为磁选后的破碎料和电熔镁砂，粉料和制备工艺与正常镁碳砖生产工艺相同。

2.根据权利要求1所述一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：所述步骤（3）、（4）和（5）可同时进行。

3.根据权利要求1所述一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：所述步骤（5）中的磁体为永磁铁或电磁铁。

4.根据权利要求1所述一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：所述步骤（6）的粉料中加入氧化铝作为促烧剂。

5.根据权利要求1所述一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：所述步骤（6）中磁选后的破碎料使用量为30%-40%。

6.根据权利要求1所述一种使用废弃镁碳砖为原料生产再生镁碳砖的制造方法，其特征在于：所述步骤（6）中磁选后的破碎料使用量为30%。