发明内容

为克服现有技术存在的缺陷，本发明提供一种RH浸渍管用复合高级镁铬砖及其    生产方法，可高该产品基质的纯度，并改善其结构增韧机制，提高了产品的抗熔渣渗透性与抗热震稳定性，并降低了生产成本。

为实现上述目的，本发明通过以下技术方案实现：

本发明RH浸渍管用复合高级镁铬砖及其生产方法，骨料采用电熔镁砂和部分尖晶石，而不采用电熔镁铬砂；细粉采用电熔镁砂与铁合金厂熔炼铬铁合金废弃的泡沫渣，其中泡沫渣Al2O3和Cr2O3含量高达60％和20％，CaO、SiO2和Fe2O3等杂质又都比铬精矿和电熔镁铬砂中的低，不采用杂质含量较高的铬精矿粉。

RH浸渍管用复合高级镁铬砖的生产方法首先将电熔镁砂、尖晶石和泡沫渣破碎、筛分、细磨，然后再经过配料、混料、成型、干燥、烧成、拣选等步骤完成。

RH浸渍管用复合高级镁铬砖，它由下述成分按重量份比例制成：

MgO≥97％的电熔镁砂，共70-100份；粒度分别为3-5mm、1-3mm、0.088mm-1mm、0-0.088mm，四种粒度的电熔镁砂的重量比例按照紧密堆积的原则确定；

MgO≥25％、Al2O365-75％的尖晶石，粒度为1-3mm：1-15份：

铁合金厂熔炼铬铁合金废弃的泡沫渣，1-15份；其中Al2O3≥60％，Cr2O3≥15％；粒度为0-0.088mm；

纸浆2-4份。

所述的RH浸渍管用复合高级镁铬砖的制造方法，包括如下步骤：

1)原料粉碎筛分细磨

将MgO≥97％电熔镁砂在破碎机中破碎；分别制成3-5mm、1-3mm、0.088mm-1mm、0-0.088mm的细粉；

将MgO≥25％、Al2O365-75％的尖晶石破碎、筛分取1-3mm的颗粒；

将铁合金厂熔炼铬铁合金废弃的泡沫渣，其中Al2O3≥60％，Cr2O3≥15％；用雷蒙机细磨成0-0.088mm的细粉；

2)配料混练

按重量份数比加入MgO≥97％的电熔镁砂，粒度分别为3-5mm、1-3mm、0.088mm-1mm、0-0.088mm，各种粒度总重量为70-100份；加入MgO≥25％、Al2O365-75％的尖晶石，粒度要求为1-3mm，重量份1-15份：加入铁合金厂熔炼铬铁合金废弃的泡沫渣1-15份，其中Al2O3≥60％，Cr2O3≥15％；粒度为0-0.088mm；纸浆2-4份；

加料顺序和混练：

先加3-5mm、1-3mm粒度的电熔镁砂颗粒35-50份和1-3mm粒度的尖晶石颗粒1-15份，再加入0.088-1mm粒度的电熔镁砂颗粒25-35份，混合2分钟；加入纸浆2-4份，湿混5分钟；再同时加入粒度为0-0.088mm的电熔镁砂细粉15-24份和粒度为0-0.088mm泡沫渣细粉1-15份，再混10分钟，出料；

3)成型

将配料混练后的泥料加入摩擦压砖机(630吨或800吨或1000吨)模具中加压成型；

4)干燥

在温度为100～140℃的隧道窑干燥，干燥时间12-18小时，要求坯体中水份≤0.5％；

5)烧成

将干燥后的砖坯送至烧成窑内烧成，烧成温度1750℃～1780℃，烧成时间10小时；

6)拣选

尺寸允许偏差和外观拣选按照中华人民共和国黑色冶金行业标准镁铬砖YB/T5011-1997标准执行。

7)RH浸渍管用复合高级镁铬砖成品性能指标要求如下：

MgO≥80％ Cr2O3 1-5％ Al2O3 10-20％

体积密度：≥3.10g/cm3

显气孔率≤14％

常温耐压强度≥55MPa

抗热震性，在1100℃水冷条件下，≥10次。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

现有技术中，RH浸渍管用电熔再结合(或半再结合)镁铬砖，典型的是Cr2O3-20镁铬砖，骨料是电熔镁铬砂，细粉是电熔镁砂与铬精矿。性能有缺陷，成本高，并且存在用后残砖危害环境问题，主要原因是Cr2O3高造成。

本发明镁铬砖采用电熔镁砂、尖晶石和工业废料-泡沫渣，其中泡沫渣Al2O3和Cr2O3含量高达60％和20％，CaO、SiO2和Fe2O3等杂质又都比铬精矿和电熔镁铬砂中的低，产品性能优越，如抗热震性(1100℃水冷)≥10次，而电熔再结合(或半再结合)镁铬砖一般在6-8次；成本低，原料成本即可节约2000元/吨；由于Cr2O3含量大幅度降低，不仅降低了对紧缺资源矿种-铬铁矿的依赖，而且减轻了用后残砖对环境的危害。