权利要求书

1、一种天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法，其特征在于由下 述步骤组成：

(A)、选择原料：选择天然水镁石为原料；

(B)、原料预处理：将天然水镁石原料进行筛选得到含量高、白度好的 矿石；

(C)、粉碎处理：经气流碰撞粉碎，得到天然水镁石氢氧化镁粒子，经 激光粒度仪采用衍射法检测，其粒度为d97＝2～10μm；

(D)、磁化处理：将上述得到的水镁石氢氧化镁粒子，经磁化处理得到 超微细天然水镁石氢氧化镁微粒，使其Mg(OH)2含量达95％以上，白度达到 92％以上；

(E)、改性剂的选择及磁化处理：改性剂选择氨基硅烷偶联剂、环氧基 硅烷偶联剂、烯烃基硅烷偶联剂；对上述偶联剂进行磁化处理，增加其活 性；

(F)、改性处理：将上述天然水镁石氢氧化镁微粒，投入到改性机中， 同时改性机升温，使改性机中料温升至100℃～110℃，10～15分钟之后滴 加或喷雾加入上述已磁化处理后的偶联剂，偶联剂加入量的质量比为1％～ 1.5％，偶联剂加入时间为8～15分钟加完，滴入或喷入偶联剂时天然水镁 石氢氧化镁微粒温度保持在100℃～145℃，保温反应30～40分钟。

2、根据权利要求1所述的天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法， 其特征在于：所述的改性剂选择乙烯基三甲基硅烷或γ-氨丙基三乙氧基硅 烷。

3、根据权利要求1所述的天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法，

其特征在于：所述的粉碎处理得到天然水镁石氢氧化镁粒子，经激光 粒度仪采用衍射法检测，其粒度的最佳值为d97＝5μm。

4、根据权利要求1所述的天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法， 其特征在于：所述的偶联剂加入量的的最佳质量比为1.2％，偶联剂加入的 最佳时间为10分钟，滴入或喷入偶联剂时天然水镁石氢氧化镁微粒保持的 最佳温度为135℃，保温反应30～40分钟。

5、根据权利要求1所述的天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法， 其特征在于：还包括检测改性率步骤：将上述改性处理后的天然水镁石氢 氧化镁微粒进行取样，以活化度为中控方法，活化度一般为85％～98％， 最佳值为95％。

6、根据权利要求1所述的天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法， 其特征在于：所述的改性剂为乙烯基三乙氧基硅烷(A-151、SCA-1613)、 γ-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷(A-174，KH-570、SCA-503)、 N-β(氨基乙烯)γ氨基丙基三甲氧基硅烷(A-1120、SCA-603)、异丙基 三(异硬脂酰基)钛酸酯(KR-TTS)、异丙基三(二辛基焦磷酰基)钛酸酯 KR-38S、异丙基三(十二烷基苯磺酰基)钛酸酯(KR-9S)。