发明内容

为解决上述问题，本发明提供一种以天然水镁石为原料，经过预处理、  粒子碰撞粉碎，克服了超微粒子易被设备材质污染的缺点，超微粒子再经 磁化处理，在干状态(即干法)使用无溶剂，即改性剂经磁处理后直接在 改性机中进行改性的方法，这种方法克服了溶剂法，对人的毒性、对环境 的影响及增加成本的缺点，具有成本低、环保型工艺特点。

本发明天然水镁石氢氧化镁电缆料阻燃剂制备方法，由下述步骤组成：

(A)、选择原料：选择天然水镁石为原料；

(B)、原料预处理：将天然水镁石原料进行筛选得到含量高、白度好的 矿石；

(C)、粉碎处理：经气流碰撞粉碎，得到天然水镁石氢氧化镁粒子，经 激光粒度仪采用衍射法检测，其粒度为d97＝2～10μm；

(D)、磁化处理：将上述得到的水镁石氢氧化镁粒子，经磁化处理得到 超微细天然水镁石氢氧化镁微粒，使其Mg(OH)2含量达95％以上，白度达到 92％以上；

(E)、改性剂的选择及磁化处理：改性剂选择氨基硅烷偶联剂、环氧基 硅烷偶联剂、烯烃基硅烷偶联剂；对上述偶联剂进行磁化处理，增加其活 性；

(F)、改性处理：将上述天然水镁石氢氧化镁微粒，投入到改性机中， 同时改性机升温，使改性机中料温升至100～110℃，10～15分钟之后滴加 或喷雾加入上述已磁化处理后的偶联剂，偶联剂加入量为1％～1.5％(质量 比)，偶联剂加入时间为8～15分钟加完，滴入或喷入偶联剂时天然水镁石 氢氧化镁微粒温度保持在100～145℃，保温反应30～40分钟；

所述的改性剂选择乙烯基三甲基硅烷或γ-氨丙基三乙氧基硅烷。 所述的粉碎处理得到天然水镁石氢氧化镁粒子，经激光粒度仪采用衍 射法检测，其粒度的最佳值为d97＝5μm。

所述的偶联剂加入量的最佳质量比为1.2％，偶联剂加入的最佳时间为 10分钟，滴入或喷入偶联剂时天然水镁石氢氧化镁微粒保持的最佳温度为 135℃，保温反应30～40分钟。

本发明还包括检测改性率步骤：将上述改性处理后的天然水镁石氢氧 化镁微粒进行取样，以活化度为中控方法，活化度一般为85％～98％，最 佳值为95％。

本发明优点及效果：

本发明的无溶剂改性成本低，无“三废”排放，解决传统的价格高、 影响环境等问题。并且无毒，在燃烧时也无任何毒性放出，在国际上被称 为“环境友好材料”，成本相当于海水方法的1/4，菱镁石法1/2，白云石 法1/3，将为阻燃剂绿色化、环保化提供了必要的技术保障。