具体实施方式

下面结合实施例对本发明进行详细说明。

实施例1：

第一步：量取1000L浓度为27 Be 的精制卤水（其中Mg2+浓度为：1.27mol/L；SO42-浓度为：0.39 mol/L）于2000L反应釜中，搅拌下加入2mol/L的氯化钙溶液约200L，过滤分离，滤饼用少量去离子水洗涤。

第二步：将滤出的沉淀用1200L水分散，加入到高压反应釜中，160℃下搅拌反应4小时，反应产物经洗涤、抽滤、脱结晶水等处理后得到60.8千克白色硫酸钙晶须产品。

第三步：将第一步所得滤液加入到2000L反应釜中，加入300千克氢氧化钙乳液（其中氢氧化钙含量为100千克），室温下搅拌反应2小时，然后加入少量表面活性剂，升温到60℃陈化反应3小时，反应产物经洗涤、抽滤、干燥、粉碎后得到65.8千克阻燃级氢氧化镁。本步骤回收的滤液主要成分为氯化钙，经浓缩后可循环使用。

实施例2：

第一步：量取1000L浓度为31 Be 的精制卤水（其中Mg2+浓度为：2.35mol/L；SO42-浓度为：0.71 mol/L）于2000L反应釜中，搅拌下加入2mol/L的氯化钙溶液约360L，过滤分离，滤饼用少量去离子水洗涤。

第二步：将滤出的沉淀用1500L水分散，加入到高压反应釜中，160℃下搅拌反应3小时，反应产物经洗涤、抽滤、脱结晶水等处理后得到87.2千克白色硫酸钙晶须产品。

第三步：将第一步所得滤液加入到2000L反应釜中，加入500千克氢氧化钙乳液（其中氢氧化钙含量为190千克），室温下搅拌反应3小时，然后加入少量表面活性剂，升温到60℃陈化反应3小时，反应产物经洗涤、抽滤、干燥、粉碎后得到130.2千克阻燃级氢氧化镁。本步骤回收的滤液主要成分为氯化钙，经浓缩后可循环使用。