1 、技术指标：

化学成分：MgO≥90.0 %;CaO≤2.40%;SiO 2 ≤4.0%;灼减≤0.30%， 水分 ≤ 0.5% 。

物理指标

①(规格：0 -1mm )210吨：其中0 -1mm 粒度合格率 ≥95.0 %， 最大粒度 3.0mm ;

②(1 -3mm 480吨 ： 其中1 -3mm 粒度合格率 ≥95.0 %， 最大粒度 5.0mm

③ ( -180 目)540吨： 粒度合格率 ≥95.0 %， 最大粒度 0.2mm

④( - 325 目)60吨：粒度合格率≥90.0 %，最大粒度 1.0mm

2 、产品包装: 需用双层腹膜编织袋包装,包装物由出卖人承担，不计价、不回收;

重 量: 25 千克 /袋;

3 、送货要求：按照需方书面或电话通知， 供货方负责装卸，以汽车运输至攀 枝花钢城集团冶金辅料分公司指定库房，卸货后根据使用方的要求堆码整齐 ;运杂费、装卸费用和短途倒运费用由供货方承担 (一票制)。