**权利要求书**

 1.一种免烘烤镁质振动料制备方法，其特征在于依次包括以下步骤：

 a)将块状镁砂用颚式破碎机破碎成大颗粒；

 b)用辊式破碎机将大颗粒粉碎成粒径为0～2mm的小颗粒；

 c)将小颗粒按粒径不同进行筛分，粒径为0～2mm的小颗粒为合格原料；

 d)取粒径非0～2mm的小颗粒进行回笼，用辊式破碎机将非合格原料进行粉 碎；

 e)将小颗粒按粒径不同进行筛分，粒径为0～2mm的小颗粒为合格原料；

 f)重复步骤d)和e)，直至所有粒径均为0～2mm为止；

 g)称取配料进行复合型结合剂预混合，配料按质量百分比为：无水葡萄糖： 86.35wt％；硼砂：4.55wt％；托品：4.55wt％；工业盐：4.55wt％；将上述配 料倒入强制搅拌机搅拌50～60分钟进行预混合，预混合后取5wt％输送至混合 系统；

 h)称取0.5wt％促凝剂输送至混合系统；

 i)称取0.5wt％SN-Ⅱ减水剂输送至混合系统；

 j)将步骤g）中的复合型结合剂、步骤h)中促凝剂、步骤i)中减水剂在混合系统中进行预混合，混料8～10分钟；

 k)将f)步骤中的小颗粒取94wt％装至混料系统罐中，混料6～8分钟后输送至混合系统；

 l)将步骤j)中预混合的结合剂、减水剂及促凝剂与步骤k)中镁砂颗粒在混合系统中搅拌8～10分钟后进行分装得到免烘烤镁质振动料成品。

 2.根据权利要求1所述的免烘烤镁质振动料制备方法，其特征在于：所述g)步骤中搅拌时间为55分钟；g)步骤中混料时间为9分钟；k)步骤中搅拌时间为7分钟，l)步骤中搅拌时间为9分钟。