权利要求书

1、轻质复合内隔墙板，采用轻烧氧化镁、氯化镁为主要胶凝材料，其特征 在于：其中氧化镁占板材总体重量的50％，氯化镁占板材总体重量的15％，或 氯化镁MgCl2溶液的波美比调制在23-24度；以粉煤灰、锯末为填充料，其中粉 煤灰占板材总体重量的25-30％；锯末占板材总体重量的5-10％。

2、根据权利要求1所述的轻质复合内隔墙板，其特征在于：氧化镁纯度含 量要求为83％-86％。

3、根据权利要求1所述的轻质复合内隔墙板，其特征在于：适量添加高效 助剂或改性助剂，高效助剂包括占板材总体重量0.2％的三聚磷酸钠和硫酸铝钾； 萘系减水剂和具有水容性的乳胶。

4、根据权利要求1所述的轻质复合内隔墙板，其特征在于：板材一端设有突起，另一端设有相应的凹槽。