具体实施方式

以下通过实施例进一步阐述本发明一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板，这些实施例仅用于举例说明的目的，并没有限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法，通常按照常规条件。

实施例1：一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板的制造方法，依次包括如下步骤：

(1)以轻烧白云石粉、工业废渣、调和剂溶液、增强增稠剂、短切纤维、气体调节剂、抗水外加剂和减水剂为原料，按照实施例2-9的配合比，分别计量，经过混合搅拌制成轻烧白云石混合料；

(2)在模具的底面浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料；

(3)平铺玻璃纤维网格布；

(4)浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料；

(5)放置或者浇注保温隔热夹芯层；

(6)在保温隔热夹芯层周边和表面浇注轻烧白云石混合料，表面混合料的厚度为2～5mm；

(7)在表面平铺玻璃纤维网格布；

(8)浇注厚度为2～5mm的轻烧白云石混合料，并抹平，确保保温隔热夹芯层的上下两个表面的轻烧白云石混合料厚度相等；

(9)固化、脱模；

(10)自然养护制成轻烧白云石夹芯复合隔墙板。

实施例2-17列表如下：一种轻烧白云石夹芯复合隔墙板，具有外壳和夹芯组成的复合结构，所述外壳为用玻璃纤维网格布增强的轻烧白云石混合料，其由轻烧白云石粉、工业废渣、调和剂溶液、增强增稠剂、短切纤维、气体调节剂、抗水外加剂和减水剂经过混合搅拌制成，所述夹芯为保温隔热层，所述夹芯保温隔热层是聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板、预制无机胶凝材料发泡混凝土、预制无机胶凝材料轻骨料混凝土或现浇轻烧白云石轻质混凝土中的任意一种。

表1和表2以规格为3600mm×600mm×90mm的轻烧白云石夹芯复合隔墙板为例，对本发明实施例作出详细的说明。

表1：实施例2-9配方列表

表2：实施例10-17配方列表

实施例18：对用实施例2-17配方制得的轻烧白云石夹芯复合隔墙板的性能进行测试，结果如表3所示。

表3：按实施例2-17配方制得的轻烧白云石夹芯复合隔墙板的性能测试表

由表3可以看出本发明具有轻质高强、抗水、抗冻、抗冲击、符合环保要求的特征。