权利要求书

1、一种镁水泥制品混合浆料的膨胀剂和加入方法，它是由含量为百分之五十的过氧化氢溶液和含量为百分之九十的二氧化锰组成，其特征在于：利用过氧化氢溶液能大量地释放氧气的特性，再加入二氧化锰作为催化剂，促使其快速产生膨胀泡沫，加入镁水泥混合料浆后，使其在终凝期内快速地膨胀至镁水泥混合浆料终凝。

2、根据权利要求1所述的一种镁水泥制品混合浆料的膨胀剂和加入方法，其特征在于；膨胀剂加入混合浆料的方法是，首先将氧化镁和粉煤灰、植物纤维干混合搅拌均匀后，加入氯化镁液体搅拌均匀，形成镁水泥混合浆料，将占与镁水泥混合浆料百分之零点四五至一点八比例的过氧化氢加入搅拌机中，与镁水泥混合浆料混合搅拌均匀后，加入占与镁水泥混合浆料百分之零点零五至零点二比例的二氧化锰，继续搅拌均匀形成镁水泥膨胀混合浆料。