权利要求书

1.一种中间包干式振动料，其特征在于，该振动料原料以重量份计由下列组份组成：3-1mm电熔镁砂16-18份，1mm-0.074mm电熔镁砂20-22份，＜0.074mm电熔镁砂5-8份，0.5mm-0.074mm镁钙砂6-10份，膨润土5-7份，氮化硼1-2份，偏硅酸钠2-4份，所述镁钙砂中CaO含量为45-55%。

2.如权利要求1所述的一种中间包干式振动料，其特征在于，该振动料原料以重量份计由下列组份组成：3-1mm电熔镁砂16.5-17.5份，1mm-0.074mm电熔镁砂20.5-21.5份，＜0.074mm电熔镁砂6-7份，0.5mm-0.074mm镁钙砂7-9份，膨润土5.5-6.5份，氮化硼1.3-1.7份，偏硅酸钠2.5-3.5份。

3.如权利要求2所述的一种中间包干式振动料，其特征在于，该振动料原料以重量份计由下列组份组成：3-1mm电熔镁砂17份，1mm-0.074mm电熔镁砂21份，＜0.074mm电熔镁砂6.5份，0.5mm-0.074mm镁钙砂8份，膨润土6份，氮化硼1.5份，偏硅酸钠3份。