权利要求书

1.一种中间包盲板用涂抹料，其特征在于：该涂抹料的各组分含量按重量份数计为：石墨85～90份、粘结剂10～15份，所述粘结剂包括聚丙乙烯醇和阿拉伯树脂胶中的至少一种；所述石墨为C含量≥90％的鳞片石墨，粒度为60～300目。

2.根据权利要求1所述的中间包盲板用涂抹料，其特征在于：所述石墨的粒度为100～150目。

3.根据权利要求1或2所述的中间包盲板用涂抹料，其特征在于：所述粘结剂还包括水、硅溶胶和铝溶胶中的一种或两种以上。

4.根据权利要求1或2所述的中间包盲板用涂抹料，其特征在于：所述涂抹料的各组分含量按重量份数计为：石墨86～88份，粘结剂12～14份。

5.根据权利要求3所述的中间包盲板用涂抹料，其特征在于：所述涂抹料的各组分含量按重量份数计为：石墨86～88份，粘结剂12～14份。

6.权利要求1至5任一项所述的中间包盲板用涂抹料的制备工艺，其特征在于：

该制备工艺为：按所述重量份数称量各组分后，先在水浴锅中将粘结剂煮沸搅匀，冷却后再在水浴锅中加入石墨微粉，继续搅拌5～7min以使石墨和粘结剂搅拌均匀，即得中间包盲板用涂抹料。